目前彩钢瓦的型号是：

YX25-205-820型（820、1025型）

YX12-110-880型（V-100型）

YX12-65-850型（波纹瓦）

YX15-225-900型（900型）

YX35-125-750型（V-125型）

YX51-250-750型、YX51型

YX35-280-840型（840型）

YX28-205-820型（弧型）

YX28-207-828型（弧型琉璃瓦）

YX51-380-760型（角弛III型）

YX25-210-840型（波纹瓦）

YX50-410-820型

YX51-360型、YX-373型

YX130-300-600型

（W-600型）

YX17-110-880型（建筑围档）

YX66-394-788型

彩钢瓦又称：彩色压型瓦，是采用超时代彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛推广应用。

彩钢瓦的特点：

⒈重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。

彩钢瓦

⒉导热系数：λ<=0.041w/mk。

⒊强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。

⒋色泽鲜艳：无须表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。

⒌安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。

⒍氧指数：（OI)32.0（省消防产品质检站)。