- 彩色水泥瓦技术参数

〖法式筒板瓦〗

法式筒板瓦技术参数

外形尺寸440mm×310mm 瓦表处理方法亚光涂层型 重量4.85kg／片 瓦面有效宽度262mm 瓦面有效长度380mm 上下咬接长度60mm 侧面搭接宽度48mm 单位用瓦量10片／m2 抗渗性符合JC746-2007标准 吸水率小于10% 承载率大于2000N 搭接方式上下咬接； 左右搭接抗冻型符合JC746-2007标准； 浸水饱和后－20℃水中融化一小时，25次冻融循环后，外观质量、抗渗性、承载力合格

〖平板瓦〗

平板瓦技术参数

外形尺寸420mm×332mm - 平板瓦小样 瓦表处理方法整体着色 重量5.2kg／片 瓦面有效宽度295mm 瓦面有效长度最大315mm 侧面搭接宽度37mm 单位用瓦量约9.8片／m2 抗渗性符合JC746-2007标准 吸水率小于10% 承载率大于、等于1200N 切口类型直、圆切口 搭接方式上下四分之一错缝搭接、左右咬接 抗冻型符合JC746-2007标准；浸水饱和后－20℃冷冻三小时，20℃水中融化一小时，25次冻融循环后，外观质量、抗渗性、承载力合格

〖S瓦〗

S瓦技术参数

外形尺寸430mm×320mm 瓦表处理方法喷涂型、整体着色、环保型涂层 重量6kg／片 瓦面有效宽度300mm 瓦面有效长度最小300mm、最大345mm 侧面搭接宽度32mm 单位用瓦量约9.8片／m2 抗渗性符合JC746-2007标准 吸水率小于10% 承载率大于、等于1800N 切口类型直切口 搭接方式上下搭接、左右咬接 抗冻型符合JC746-2007标准；浸水饱和后－20℃冷冻三小时，20℃水中融化一小时，25次冻融循环后，外观质量、抗渗性、承载力合格

〖大波瓦〗

瓦德大波瓦技术参数

外形尺寸420mm×332mm 瓦表处理方法喷涂型、整体着色、环保型涂层 重量4.5kg／片 瓦面有效宽度300mm 瓦面有效长度最小300mm、最大345mm 侧面搭接宽度32mm 单位用瓦量约9.8片／m2 抗渗性符合JC746-2007标准 吸水率小于10% 承载率大于、等于1800N 切口类型直切口 搭接方式上下搭接、左右咬接 抗冻型符合JC746-2007标准；浸水饱和后－20℃冷冻三小时，20℃水中融化一小时，25次冻融循环后，外观质量、抗渗性、承载力合格

〖精品瓦〗

精品瓦技术参数

外形尺寸425mm×340mm 瓦表处理方法环保涂层 重量4kg／片 瓦面有效宽度300mm 瓦面有效长度370mm 侧面搭接宽度40mm 单位用瓦量9片／m2 抗渗性符合JC746-2007标准 吸水率小于10% 承载率大于、等于1800N 搭接方式上下搭接、左右咬接 抗冻型符合JC746-2007标准；浸水饱和后－20℃冷冻三小时，20℃水中融化一小时，25次冻融循环后，外观质量、抗渗性、承载力合格