水泥瓦、沥青瓦及陶瓦性能对比

| 比较项目 | 水泥瓦 |  | 陶瓦 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国内普通水泥彩瓦 | 甘巴利水泥彩瓦 | 国内陶瓦（义陶\红狮） | 国外陶瓦 |  |  |
| 原材料 | 河砂或土砂、普通水泥 | 河砂、石子、韩国大宇水泥（标号525） | 矿渣、页岩、粘土和有机颜料 | 高岭土或云母石、搅拌色浆、或无机颜料 |  |  |
| 颜料 | 有机颜料或油漆 | 进口无机颜料(德国拜耳氧化铁等),颜料与瓦体是同一材质。 | 有机颜料，表面着色。 | 色浆，无机颜料表面着色。 |  |  |
| 颜色保护措施 | 无 | 环保水性丙烯酸保护层，保证30年不退色 | 无 | 无 |  |  |
| 泛碱 | 如发生向上泛碱，则会污染瓦体表面，大大降低屋面瓦的装饰效果。 | 由于采取颜色保护措施，不会发生向上泛碱，只能向下发生，不会影响装饰效果。 | 不存在泛碱问题 | 不存在泛碱问题 |  |  |
| 瓦片养护 | 露天浇水养护 | 甘巴利采用全自动电脑控制的恒温恒湿回转窑养护24小时后，再露天自然养护。 | 烧制产品无须特殊养护 | 烧制产品无须特殊养护 |  |  |
| 生产设备 比较 | 国内厂家都采用国内品牌半自动生产线，采用钢制瓦模。 | 甘巴利采用国际知名品牌生产线（意大利沃泰克斯 ）；采用高强度铝钛合金瓦模。 | 大部分采用国内半自动生产线 | 采用国际品牌生产线。 |  |  |
| 着色工艺 与效果 | 瓦坯生产完毕，露天养护完成后，根据客户需求在表面喷涂不同颜色色漆，颜色易褪，保证5-10年。 | 水泥彩瓦采用湿法着色工艺，分为涂层型和通体型。涂层型使用无机颜料，表面具有较强的质感，颜色寿命较长；由于瓦体本身有一定的厚度，使屋面的层次感较强。通体型是无机颜料添加在混凝土中搅拌滚压成型，表面喷涂附加色，再加环保丙烯酸保护层，保证30年不退色。 | - 颜色相对比较单一 - 釉面有镜面效应，质感较差，在阳光下刺眼，有光污染 - 烧制工艺比较复杂，容易产生色差。 - 颜色是采用化学染剂喷涂在瓦体的表面上，放入炉里加温烧制，窑的不同部位温度略有不同，可能导致瓦片存在一定的色差。 - 化学染剂在阳光照射下会退色、脱落。 - 釉面在运输及安装过程中容易受损，崩釉。 - 温差大的情况下，表面易龟裂或爆釉，破坏装饰效果。 | 采用从泥土中提炼的泥土色浆为瓦体的着色材料，其颜色天然纯朴，将色浆渗透在瓦体表面里，烧制出的陶瓦表面细腻，无耀眼的光泽，天然一致。由于是泥土色浆上色，是土质的天然色，在任何条件下都不会退色、脱落。因泥土的颜色有限，所以瓦的颜色不是更丰富。另还有部分瓦体为通体陶瓦，也就是瓦体表面没有任何的色浆着色，表里如一。 |  |  |
| 造型 | 造型分为波形瓦、平板瓦。 | 造型分为波形瓦、平板瓦等四种瓦型，并拥有完善的辅配件，构成完整的屋面系统；适用于各种造型的屋面，并可在10度至90度的坡屋面上铺装。 | S型陶瓦国内制造工艺比较完善，但是平瓦制造工艺尚不能完善。主要原因是在平瓦的表面平整度与瓦体变形上还不能从根本上解决。由于烧制工艺的限制，瓦片的偏差较大，铺装时瓦片间必须有一定的间隙，复杂房型施工困难且施工后的质量不能保证，防水性能较差。 | 在国外平瓦和S型陶瓦都有近百年的制做历史了，各方面的技术都是比较成熟的，这也是国外陶瓦领先国内的重要一项。 |  |  |
| 瓦模 | 国内彩瓦生产企业均用钢制瓦模，使用寿命短，容易变形。长时间使用会使产品尺寸在纵宽向上产生误差。 | 甘巴利采用铝钛合金，强度高使用寿命长，不易变形。保证了产品尺寸的稳定性。 | 采用金属瓦模，瓦模容易变形，瓦体背面比较粗糙导致瓦片吸水率高。 | 采用石膏瓦模；法国特力采用金属瓦模。而石膏瓦模生产的瓦片比较细腻，瓦体吸水率低。 |  |  |
| 安全 | 无辅配紧固件系统 | 瓦片本身的自重加上辅配紧固件，抗风达到145公里/小时（强台风），瓦片的材质为水泥、骨料和沙砾，完全不燃。 | 自重轻于水泥彩瓦，单片面积较小（14-35片/平方米），抗风能力低于水泥瓦；烧制工艺参差不齐，随着吸水和蒸发次数及太阳的暴晒易出现褪色老化甚至龟裂崩瓷现象，有一定的安全隐患。 |  |  |  |
| 防水性能 | 国内生产企业均为单道边筋搭接，防水性能较差。 | 甘巴利采用双道边筋搭接，可作为一道防水设计。 | - 瓦体防水边筋设计较低，防水性能一般。 - 吸水率偏高。 - 若平板瓦没有边筋设计，采用上下搭接2/3，才能保证瓦片的防水功能。 |  | 防水性能一般，吸水率较低。 |  |
| 屋顶承重 | 自重40－45公斤/平方米，单片承载力高于1600牛顿，完全满足屋面施工荷载及风、雨荷载。 | 自重45－50公斤/平方米，单片承载力高于1800牛顿，完全满足屋面施工荷载及风、雨荷载。 | 自重约43公斤/平方米，单片荷载1500牛顿。 |  | 自重约43公斤/平方米，单片荷载1500牛顿。 |  |
| 使用年限 | 50年 | 70年 | 30年 |  | 50年 |  |
| 环保性能 | 没有更多地追求环保性能。 | 水泥彩瓦由水泥、沙砾、骨料及添加剂组成，完全不占用土地资源，其生产及施工废料完全可以回收，有利于环保，是国家建设部的住宅推荐产品。 | 取材于耕地用土，破坏土地，为国家限制生产的产品，并且瓦体釉面反光强烈，有光污染。 |  | 取材于耕地用土，破坏土地，为国家限制生产的产品，并且瓦体釉面反光强烈，有光污染。 |  |
| 防止雨水倒灌性能 | 无此项目设计 | 采用双道防止雨水的边筋设置及泄风槽设计，有效避免了恶劣天气所产生的雨水倒灌问题。 | 无 |  | 无 |  |
| 施工安装 | 一般，平整度不好控制。 | 简易 | 相对较难，损耗较大。 |  | 工艺复杂，较难，损耗很大。 |  |
| 使用成本（每平米） | 50-80元 | 75-160元 | 120-200元 |  | 260-1200元 |  |