附表：灰砂砖强度指标及性能

产品强度指标

| 强 度 级 别 | 抗 压 强 度 |  | 抗 折 强 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 十块平均值不小于 | 单块值不小于 | 十块平均值不小于 | 单块值不小于 |
| 20 | 20.0 | 15.0 | 4.0 | 3.0 |
| 15 | 15.0 | 11.0 | 3.2 | 2.4 |
| 10 | 10.0 | 7.5 | 2.5 | 1.9 |
| 7.5 | 7.5 | 5.6 | 2.0 | 1.5 |

灰砂砖的性能

| 项目 | 单位 | 灰砂砖 |  | 粘土砖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗压强度20MPa | 抗压强度15MPa （标号150级） |  |
| 表观密度 | Kg/m3 | 1500~1700 | 1400 | 1800 |
| 抗压强度 | MPa | 25.1 | 17.2 | 22.0 |
| 抗折强度 | MPa | 5.4 | 3.9 | 5.6 |
| 吸水率 | % | 20.3 | 28.6 | 14.7 |
| 吸水速度 | 30分钟% | 46.8 |  | 55.1 |
| 软化系数 |  | 0.85 | 1.0 | 0.95 |
| 导热系数 | W/（m·K） | 0.50~0.70 | 0.55 | 0.68 |

生产灰砂砖所需主要设备： 
破碎机，球磨机，斗式提升机，白灰仓，配料仓，计量器，双轴搅拌机，消化仓，轮碾机，八孔盘砖机，锅炉，蒸养釜，小车等设备。

### 年产3000万块蒸压灰砂砖设备主要设备配置

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 动力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 200×300 | 1台 | 5.5KW |  |
| 2 | 斗式提升机 | DT250×8m | 2台 | 7.5KW×2 |  |
| 3 | 石灰块料仓 | V=10m3 | 1台 | 自制 |  |
| 5 | 球磨机 | 1.2×4.5M | 1台 | 45KW |  |
| 6 | 滚筒筛 | 专用 | 1台 | 4KW |  |
| 7 | 石灰料仓 | V=10m3 | 1台 | 自制 |  |
| 8 | 砂仓 | V=10m3 | 1台 | 自制 |  |
| 9 | 布料机 | 100×7m | 1台 | 5.5KW |  |
| 10 | 输送机 | 500×15m | 1台 | 5.5KW |  |
| 11 | 计量给料机 | 250×3m | 1台 | 调速电机 |  |
| 12 | 卧式双轴搅拌机 | 800×3m | 2台 | 18.5KW×2 |  |
| 13 | 输送机 | 500×25m | 1台 | 4KW |  |
| 17 | 圆盘喂料机 | φ1.5 | 4台 | 7.5KW×4 |  |
| 14 | 输送机 | 500×10m | 1台 | 7.5KW×4 |  |
| 15 | 布料机 | 500×8m | 1台 | 5.5KW |  |
| 14 | 输送机 | 500×20m | 1台 | 4KW |  |
| 14 | 输送机 | 500×10m | 1台 | 4KW |  |
| 18 | 搅拌机 | 1m×3m | 1台 | 18.5KW |  |
| 21 | 分料机 | 专用 | 4台 |  |  |
| 22 | 成型机 | YMZY200T-8E | 4台 | 18.5KW×4 | 二选一 |
|  | 全自动液压砖机 | YMZA-630 | 1台 | 45KW |  |
| 23 | 圆盘转盘车 | 专用 | 2台 |  |  |
| 24 | 蒸养车 | 1.04×1.64 | 80辆 |  |  |
| 25 | 摆渡车 | 专用 | 2台 |  |  |
| 27 | 蒸压釜 | φ2×21 | 1条 |  |  |
| 29 | 牵引机 | 慢速 | 2台 | 5.5KW |  |
| 30 | 锅炉 | 4T | 1台 | 18KW |  |

### 年产6000万块蒸压灰砂砖主要设备配置

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 动力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | PEL250×400 | 1台 | 15KW |  |
| 2 | 斗式提升机 | DT300×8m | 1台 | 7.5KW |  |
| 3 | 石灰块料仓 | V=10m3 | 1台 | 自制 |  |
| 4 | 电磁振动给料机 | GZ0515 | 1台 | 0.75KW |  |
| 5 | 球磨机 | φ1.5×5.7M | 1台 | 115KW |  |
| 6 | 斗式提升机 | DT300×11m | 1台 | 7.5KW |  |
| 7 | 石灰块料仓 | V=10m3 | 1台 | 自制 |  |
| 8 | 供砂机 | V=6m3 | 1台 | 5.5KW |  |
| 9 | 骨料机 | V=6m3 | 1台 | 5.5KW |  |
| 10 | 混合机 | V=6m3 | 1台 | 7.5KW |  |
| 11 | 供料机 | 800×4m | 1台 | 4KW×1 |  |
| 12 | 定量灰粉机 | LX250×3m | 1台 | 4KW |  |
| 13 | 输送机 | 600×10m | 2台 | 4KW×2 |  |
| 14 | 搅拌机 | 3m×1m | 1台 | 18.5KW |  |
| 15 | 布料机 | 600×18m | 1台 | 5.5KW |  |
| 16 | 消化仓 | V=50m3 | 3台 | 也可自制 |  |
| 17 | 圆盘喂料机 | φ1.5 | 4台 | 7.5KW×4 |  |
| 18 | 搅拌机 | 1m×3m | 1台 | 18.5KW |  |
| 19 | 布料机 | 600×15m | 1台 | 5.5KW |  |
| 20 | 输送机 | 600×20m | 1台 | 7.5KW |  |
| 21 | 分料机 | FL2CK | 7台 |  |  |
| 22 | 成型机 | ZYZY200T-8 | 7台 | 18.5KW×7 | 二选一 |
|  | 全自动液压砖机 | YMZA-630 | 2台 | 45KW×2 |  |
| 23 | 转盘车 | 专用 | 3台 |  |  |
| 24 | 摆渡车 | 调速 | 1台 | 2.2KW |  |
| 25 | 摆渡车 | 手动 | 1台 |  |  |
| 26 | 蒸养车 |  | 160辆 |  |  |
| 27 | 蒸压釜 | φ2×21 | 3条 |  |  |
| 28 | 导向滑轮 | 专用 | 3个 |  |  |
| 29 | 牵引机 | QY2Z | 2台 | 5.5KW×2 |  |
| 30 | 锅炉 | 4T | 1台 | 18KW |  |

### 年产1亿块蒸压灰砂砖主要设备配置

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 动力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | PEL250×400 | 1台 | 15KW |  |
| 2 | 斗式提升机 | DT300×11m | 1台 | 7.5KW |  |
| 3 | 石灰块料仓 | V=10m3 | 1台 | 自制 |  |
| 4 | 电磁振动给料机 | GZ0515 | 1台 | 0.75KW |  |
| 5 | 球磨机 | φ1.5×5.7M | 1台 | 115KW |  |
| 6 | 斗式提升机 | DT300×11m | 1台 | 7.5KW |  |
| 7 | 石灰块料仓 | V=10m3 | 1台 | 自制 |  |
| 8 | 供砂机 | V=5m3 | 1台 | 5.5KW |  |
| 9 | 骨料机 | V=5m3 | 1台 | 5.5KW |  |
| 10 | 混合机 | V=5m3 | 1台 | 7.5KW |  |
| 11 | 供料机 | 800×4m | 1台 | 4KW×1 |  |
| 12 | 定量灰粉机 | LX250×3m | 1台 | 4KW |  |
| 13 | 输送机 | 600×10m | 2台 | 4KW×2 |  |
| 14 | 搅拌机 | 3m×1m | 1台 | 18.5KW |  |
| 15 | 布料机 | 600×18m | 1台 | 5.5KW |  |
| 16 | 消化仓 | V=50m3 | 6台 | 也可自制 |  |
| 17 | 圆盘喂料机 | φ1.5 | 7台 | 7.5KW×7 |  |
| 18 | 搅拌机 | 1m×3m | 1台 | 18.5KW |  |
| 19 | 输送机 | 600×20m | 1台 | 5.5KW |  |
| 20 | 布料机 | 600×40m | 1台 | 7.5KW |  |
| 21 | 分料机 | FL2CK | 10台 |  |  |
| 22 | 成型机 | ZYZY200T-8 | 10台 | 18KW×10 | 二选一 |
|  | 全自动液压砖机 | YMZA-630 | 4台 | 45KW×4 |  |
| 23 | 转盘车 | 专用 | 5台 |  |  |
| 24 | 摆渡车 | 调速 | 1台 | 2.2KW |  |
| 25 | 摆渡车 | 手动 | 1台 |  |  |
| 26 | 蒸养车 |  | 280辆 |  |  |
| 27 | 蒸压釜 | φ2×31 | 4条 |  |  |
| 28 | 导向滑轮 | 专用 | 8个 |  |  |
| 29 | 牵引机 | QY2Z | 2台 | 5.5KW×2 |  |
| 30 | 锅炉 | 4T链条 | 1台 |  |  |