混凝土路面砖质检标准

1 前言

本标准按照GB28635-2012《混凝土路面砖》的规定进行编写。

本标准仅适用于鹤壁盛泰再生资源科技有限公司生产的混凝土地砖产品。

本标准规定了混凝土路面砖的术语和定义、分类、一般要求、试验方法、检验规则、贮存等。

2 术语和定义

2.1 混凝土路面砖

以水泥、集料和水为主要原料，经搅拌、成型、养护等工艺在工厂生产的，未配置钢筋的，主要用于路面和地面铺装的混凝土砖。

2.2 普通混凝土路面砖

长方形、正方形或正多边形的混凝土路面砖。

2.3 带面层的混凝土路面砖

由面层和主体两种不同配比材料制成的混凝土路面砖。

3 路面砖质量标准

3.1 原材料

3.1.1 水泥应符合GB175中的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、GB/T2015和JC/T870相应的规定。

3.1.2 集料等原材料应符合建筑垃圾再生骨料技术标准。

3.1.3 带面层的混凝土路面砖面层厚度不宜小于8mm，表面装饰沟槽深度不应超过面层厚度。

3.1.4 混凝土路面砖的上表面棱角应有倒角。

3.1.5 混凝土路面砖应有定位肋。

4 技术要求

4.1 外观质量

混凝土路面砖的外观质量应符合表1的规定。

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铺装面粘皮或缺损的最大投影尺寸/mm ≤ | 5 |
| 2 | 铺装面缺棱或掉角的最大投影尺寸/mm ≤ | 5 |
| 3 | 铺装面裂纹 | 不允许 |
| 4 | 色差、杂色 | 不明显 |
| 5 | 平整度/mm ≤ | 2.0 |
| 6 | 垂直度/mm ≤ | 2.0 |

表 1

4.2 尺寸允许偏差

混凝土路面砖的尺寸允许偏差应符合表2的规定。

表2 尺寸允许偏差            （单位为毫米）

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度、宽度、厚度 | ±2.0 |
| 2 | 厚度差 ≤ | 2.0 |

4.3 强度等级

根据混凝土路面砖公称长度与公称厚度的比值来确定进行抗压强度或抗折强度的试验，长度与厚度的比值小于或等于4时，应进行抗压强度试验；当长度与厚度的比值大于4时，应进行抗折强度试验。

混凝土路面砖的抗压/抗折强度等级应符合表3的规定。

| 抗压强度（Mpa） |  |  | 抗折强度（Mpa） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度等级 | 平均值 | 单块最小值 | 抗折强度等级 | 平均值 | 单块最小值 |
| C40 | ≥40.0 | ≥35.0 | C4.0 | ≥4.00 | ≥3.20 |
| C50 | ≥50.0 | ≥42.0 | C5.0 | ≥5.00 | ≥4.20 |
| C60 | ≥60.0 | ≥50.0 | C6.0 | ≥6.00 | ≥5.00 |

表3 强度等级

4.4 物理性能

混凝土路面砖的物理性能应符合表4的规定。

表4 物理性能

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨性 | 磨坑长度 ≤ | 32.0 |
|  |  | 耐磨度 ≥ | 1.9 |
| 2 | 抗冻性 严寒地区D50； 寒冷地区D35； 其他地区D25 | 外观质量 | 冻后外观无明显变化，且符合表1的规定 |
|  |  | 强度损失率/％ ≤ | 20.0 |
| 3 | 吸水率/％ ≤ |  | 6.5 |
| 4 | 防滑性/BPN ≥ |  | 60 |
| 5 | 抗盐冻性（剥落量）/（g/㎡） |  | 平均值≤1000，且最大值＜1500 |

5 试验方法

5.1 外观质量

所需工具：砖用卡尺或游标卡尺

外观质量抽样方法应对产品中随机4板砖上固定的排列位置的砖进行抽样，4板砖具体的抽取排列见下图：

出砖方向

根据第一次抽样检验不合格品数（A）及第二次抽样检验不合格品数（B）进行判定。

若B≤2，可验收；若B≥5，不可验收；若3≤A≤4则进行二次抽检。

5.2 尺寸允许偏差

测量工具与5.1相同。

抽样方法与5.1相同。

测量前应除掉粘附在试件测量部位的松动颗粒和粘渣。测量普通混凝土路面砖的长度和厚度值时，在铺装面上距离端面棱线10mm并且与其平行的位置，分别测量两个侧面之间的长度值和宽度值；测量异形混凝土路面砖时，在供货方提供混凝土路面砖标称尺寸的测量部位测量。

5.3 抗压强度测量方法

5.3.1 试验设备

试验机应采用压力试验机或万能试验机。试件的预期破坏荷载值为量程的20％~80％。试验机的上下压板尺寸应大于试件的尺寸。

5.3.2 抽样方法

抽样方法与5.1抽样方法一致。试件的两个受压面应平行、平整。否则应进行找平处理，找平层的厚度应小于等于5mm。

5.3.4 试验步骤

清楚试件表面残渣或松动颗粒，放入温水中浸泡24h±0.25h。

将试件从水中取出，用海绵或拧干的湿毛巾擦去试件表面的水，放置在试验机下压板的中心位置。

启动试验机，连续均匀加荷，加荷速度为0.4MPa/s~0.6 MPa/s，直至试件破坏，记录破坏荷载。

试验结果以10快试件抗压强度的算术平均值和单块最小值表示，结果精确值0.1MPa。