| 品种 | 沥青瓦 | 水泥瓦、琉璃瓦、陶瓷瓦 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 全天候改性防水沥青、高强度玻璃纤维胎基 | 普通425/525水泥、粗沙、细沙 |  |
| 表面颜色 | 多种，表面的沙粒的颜色是用颜色天然的矿石颗粒、金属氧化物（颜色）在高温下陶化而成。 | 涂层型 | 多种，但因为表面的颜色是由白水泥、石英沙、无机颜料粉末和多种添加剂混合而成，颜色不可能进入石英沙的颗粒内，色彩涂层在自然状态下极易被损蚀，而出现不均匀的褪色，脱色。 |
|  |  | 混合型、通体型 | 不多。因颜色直接受到瓦体颜色的影响而发黑。另外，颜色混入水泥，使得瓦体强度受到很大的损伤，更易褪色。 |
| 表面质感 | 日光下完全不反射，真正的亚光效果。 | 粗糙、日光下有很强的反射，几乎不能识别其颜色。 |  |
| 柔韧性 | 相当好，适合铺设简单或复杂的屋面。 | 无，脆性材料。在二次、三次搬运过程中极易破损。 |  |
| 外形尺寸 | 长995mm宽362mm | 长420mm宽332mm |  |
| 厚度 | 2.9mm --3.9mm，轻巧灵活。 | 35mm以上，太厚重。 |  |
| 重量 | 10至12kg/平方 | 45KG/平方。 |  |
| 抗渗性 | 完全不亲水性 | 生产、养护过程中，极易出现肉眼难辩的细子裂纹、裂缝。 |  |
| 施工便捷性 | 最容易安装的屋面材料 | 极为复杂。 |  |
| 瓦的基层 | 无须任何（直接在现浇屋面上） | 屋面必须做顺水条、挂瓦条，费工费时。 |  |
| 屋面效果 | 紧贴屋面，瓦与瓦之间吻合更好，符合屋面要求沥青瓦可与大多数建筑风格相协调，不管是当前的、现代的还是传统的。 | 采用干挂方式。由于尺寸偏差极易造成瓦与瓦之间出现翘曲、张口等现象，影响屋面美观及防漏。 |  |
| 经济性 | 沥青瓦高效、大批量的生产加上相对较低的施工成本，使其他屋面材料在经济性方面无法与之相比。适中的安装成本，加上较长的使用寿命，使沥青瓦的年均费用或寿命周期费用很低。 | 生产工艺复杂，运输及、堆放及安装都易损耗 |  |
| 维护性能 | 低维护。沥青瓦如果正确选择和施工，一般很少或根本不需要维护，而且一旦损坏修复也很方便。 | 水泥瓦易破碎，强度和使用寿命达不上，一般就是两三年，需要经常维修 |  |
| 适合各种气候 | 抗低温（-5°C的低温测试）抗高温（+90°C的高温测试）抗强风〔实现全背胶产品〕抗冰雹不受环境污染的影响抵抗温度骤变影响抗暴雨 | 低温易脆，高温易裂，不冷抵抗强风、冰雹 |  |
| 运输 | 运输途中不会损坏，储存方便，易堆放 | 运费途中有损耗，由于材质问题，不易存储 |  |

沥青瓦与常规瓦的性能比较